POROTON® P600 (art. 1696)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 1696 realizzata con blocchi di dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 60%, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 12,72 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,166 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,603 W/m2K.

POROTON® P600 (art. 1696) (spessore 25)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 1696 realizzata con blocchi di dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 60%, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 9,94 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,197 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,716 W/m2K.