POROTON® P600 (art. 248)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 248 realizzata con blocchi di dimensioni 30x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 65%, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 12,83 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,140 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,478 W/m2K.