POROTON® P600 (art. 299)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 299 realizzata con blocchi di dimensioni 15x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 60%, potere fonoisolante 43 dB, sfasamento termico 5,93 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,150 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,982 W/m2K.