POROTON® P600 (art. 36)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 36 realizzata con blocchi di dimensioni 20x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 65%, potere fonoisolante 44 dB, sfasamento termico 8,31 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,144 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,678 W/m2K.