POROTON® P600 (art. 405)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 405 realizzata con blocchi di dimensioni 35x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 65%, potere fonoisolante 48 dB, sfasamento termico 14,47 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,150 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,442 W/m2K.