POROTON® P700 (art. 1768)

Muratura di tamponamento, o portante in siti con agS ≤ 0,075, in laterizio tipo POROTON® P700 T2D codice ART. 101 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 20x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤55%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 46 dB, sfasamento termico 8,55 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,186 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,825 W/m2K.

POROTON® P700 (art. 1768) (spessore 25)

Muratura di tamponamento, o portante in siti con agS ≤ 0,075, in laterizio tipo POROTON® P700 T2D codice ART. 101 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x20x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤55%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 48 dB, sfasamento termico 11,22 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,169 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,653 W/m2K.