POROTON® P800 (art. 287)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 287 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 45x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥22 N/mm2, potere fonoisolante 57 dB, sfasamento termico 20,32 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,199 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,444 W/m2K.

POROTON® P800 (art. 287) (spessore 30)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 287 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x45x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥22 N/mm2, potere fonoisolante 51 dB, sfasamento termico 14,74 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,161 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,528 W/m2K.