POROTON® P800 (art. 293)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 293 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x50x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥17 N/mm2, potere fonoisolante 48 dB, sfasamento termico 12,11 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,162 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,599 W/m2K.