POROTON® P800 (art. 792)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 792 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥20 N/mm2, potere fonoisolante 51 dB, sfasamento termico 14,55 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,168 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,547 W/m2K.

POROTON® P800 (art. 792) (spessore 25)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 792 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x30x25 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥20 N/mm2, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 11,36 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,193 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,702 W/m2K.