ECOPOR® SSC 25 (art. 424)

Muratura di tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo ECOPOR® SSC T2D denominato ECOPOR® SSC 25 codice ART. 424 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza) a setti sottili calibrati, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, percentuale di foratura ≤55%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 13,65 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,110 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,432 W/m2K.