ECOPOR® SSC 45 (art. 445)

Muratura di tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo ECOPOR® SSC T2D denominato ECOPOR® SSC 45 codice ART. 445 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 45x25x19 (spessore x lunghezza x altezza) a setti sottili calibrati, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, percentuale di foratura ≤50%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 51 dB, sfasamento termico 27,03 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,093 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,222 W/m2K.