LINEA ACUSTICA® (ART. 488)

Muratura in laterizio tipo LINEA ACUSTICA® T2D ad elevata massa codice ART. 488 per divisori interni in categoria I, ad alta prestazione acustica, con camera di sacrificio per predisposizione degli impianti, dimensioni 30x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina, percentuale di foratura ≤43%, potere fonoisolante 56 dB, sfasamento termico 14,21 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,186 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,628 W/m2K.