LINEA ACUSTICA® (ART. 92)

Muratura in laterizio tipo LINEA ACUSTICA® T2D ad elevata massa codice ART. 92 per divisori interni in categoria I, ad alta prestazione acustica, dimensioni 25x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina, percentuale di foratura ≤31%, potere fonoisolante 52 dB, sfasamento termico 12,59 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,199 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,767 W/m2K.