POROTON® MODUL 10x30x19 (art. 1281)

Muratura di tamponamento e tramezzatura interna in laterizio tipo POROTON® MODUL T2D denominato  POROTON® MODUL 10x30x19 codice ART. 1281 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 10x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2, potere fonoisolante 43 dB, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,268 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 1,805 W/m2K.