POROTON® MURATURA ARMATA BRITE 39 (art.339)

Muratura portante armata in laterizio tipo POROTON® MURATURA ARMATA BRITE T2D denominato POROTON® MURATURA ARMATA BRITE 39 codice ART. 339 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 39x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥18 N/mm2, potere fonoisolante 55 dB, sfasamento termico 18,62 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,170 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,468 W/m2K.