POROTON® MURATURA ARMATA BRITE 30 (art.1076)

Muratura portante armata in laterizio tipo POROTON® MURATURA ARMATA BRITE T2D denominato POROTON® MURATURA ARMATA BRITE 30 codice ART. 1076 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x21x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥15 N/mm2, potere fonoisolante 53 dB, sfasamento termico 14,74 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,169 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,588 W/m2K.