POROTON® MURATURA ARMATA H SPACCO 25 (art. 1077)

Muratura portante armata in laterizio tipo POROTON® MURATURA ARMATA H SPACCO T2D denominato POROTON® MURATURA ARMATA H SPACCO 25 codice ART. 1077 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥14 N/mm2, potere fonoisolante 50 dB, sfasamento termico 12,52 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,162 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,644 W/m2K.