POROTON® P600 (art. 1019)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 1019 realizzata con blocchi di dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 55%, potere fonoisolante 50 dB, sfasamento termico 13,91 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,160 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,534 W/m2K.

POROTON® P600 (art. 1019) (spessore 25)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 1019 realizzata con blocchi di dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 55%, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 10,22 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,212 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,759 W/m2K.