POROTON® P600 (art. 1027)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 1027 realizzata con blocchi di dimensioni 30x25x24 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 58%, potere fonoisolante 48 dB, sfasamento termico 13,19 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,170 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,528 W/m2K.