POROTON® P600 (art. 1041)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 1041 realizzata con blocchi di dimensioni 25x30x24 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 58%, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 10,11 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,200 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,705 W/m2K.