POROTON® P700 (art. 285)

Muratura di tamponamento, o portante in siti con agS ≤ 0,075, in laterizio tipo POROTON® P700 T2D codice ART. 285 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x50x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤55%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 48 dB, sfasamento termico 13,54 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,163 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,518 W/m2K.