POROTON® P800 (art. 1024)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 1024 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 20x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 9,35 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,193 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,842 W/m2K.