POROTON® P800 (art. 1029)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 1029 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x20x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 11,91 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,180 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,682 W/m2K.

POROTON® P800 (art. 1029) (spessore 20)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 1029 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 20x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 9,13 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,197 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,859 W/m2K.