POROTON® P800 (art. 1004)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 1004 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2, potere fonoisolante 52 dB, sfasamento termico 14,80 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,170 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,560 W/m2K.

POROTON® P800 (art. 1004) (spessore 25)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 1004 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2, potere fonoisolante 50 dB, sfasamento termico 11,35 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,209 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,750 W/m2K.