M.A. 2.0 MURATURA ARMATA (art. 345 - 346 - 347- 446 - 447)

Muratura portante armata in laterizio tipo MA 2.0 T2D codice ART. 345 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 45x21x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, a formare il sistema costruttivo M.A. 2.0 utilizzato come “muratura armata” con relativi pezzi speciali Cassero “A” ART. 346 o 446 e Cassero “B” ART. 347 o 447 a formare pilastri dentellati CPS®.

La muratura deve essere realizzata secondo le modalità costruttive previste dal Decreto 17 Gennaio 2018, nonché dagli Eurocodici 6 ed 8.

Percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥18 N/mm2, potere fonoisolante 57 dB, sfasamento termico 28,16 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,104 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,246 W/m2K.

M.A. 2.0 MURATURA CONFINATA (art. 345 - 346 - 347 - 446 - 447)

Muratura portante armata in laterizio tipo MA 2.0 T2D codice ART. 345 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 45x21x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, a formare il sistema costruttivo M.A. 2.0 utilizzato come “muratura confinata” con relativi pezzi speciali Cassero “A” ART. 346 o 446 e Cassero “B” ART. 347 o 447 a formare pilastri dentellati CPS®.

La muratura deve essere realizzata secondo le modalità costruttive previste dal Decreto 17 Gennaio 2018, nonché dagli Eurocodici 6 ed 8.

Percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥18 N/mm2, potere fonoisolante 57 dB, sfasamento termico 28,16 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,104 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,246 W/m2K.