POROTON® TRAMEZZA 20x45x19 (art. 1047)

Muratura di tamponamento e tramezzatura interna in laterizio tipo POROTON® TRAMEZZA T2D denominato  POROTON® TRAMEZZA 20x45x19 codice ART. 1047 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 20x45x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 44 dB, sfasamento termico 9,03 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,202 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,855 W/m2K.