TRIS® PORTANTE 42 (art. 1700)

Muratura portante antisismica in laterizio ad alte prestazioni tipo TRIS® PORTANTE T2D denominato TRIS® PORTANTE 42 codice ART. 1700 (7+10+25) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante battentato in Neopor® da 10 cm, dimensioni 42x26x19 (spessore x lunghezza x altezza), giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 59 dB, sfasamento termico 20,03 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,072 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,176 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico.