BIOTRIS® TAMPONAMENTO 47 (art. 587)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo BIOTRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato BIOTRIS® TAMPONAMENTO 47 codice ART. 587 (8+8+31) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante in sughero da 8 cm, dimensioni 47x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 59 dB, sfasamento termico 25,77 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,083 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,195 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤55%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico chimico.