BIOTRIS® TAMPONAMENTO 42 (art. 588)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo BIOTRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato BIOTRIS® TAMPONAMENTO 42 codice ART. 588 (8+8+26) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante in sughero da 8 cm, dimensioni 42x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 58 dB, sfasamento termico 22,72 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,086 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,211 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤55%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico chimico.