BIOTRIS® TAMPONAMENTO 37 (art. 589)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo BIOTRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato BIOTRIS® TAMPONAMENTO 37 codice ART. 589 (8+8+21) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante in sughero da 8 cm, dimensioni 37x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 56 dB, sfasamento termico 20,81 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,087 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,229 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤50%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico chimico.