TRIS® TAMPONAMENTO 45 (art. 562)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo TRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato TRIS® TAMPONAMENTO 45 codice ART. 562 (8+6+31) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante battentato in Neopor® da 6 cm, dimensioni 45x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 59 dB, sfasamento termico 23,75 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,082 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,192 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤55%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico chimico.