TRIS® TAMPONAMENTO 40 (art. 563)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo TRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato TRIS® TAMPONAMENTO 40 codice ART. 563 (8+6+26) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante battentato in Neopor® da 6 cm, dimensioni 40x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 58 dB, sfasamento termico 20,69 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,080 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,208 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤55%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico chimico.