TRIS® TAMPONAMENTO 41 (art. 574)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo TRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato TRIS® TAMPONAMENTO 41 codice ART. 574 (8+12+21) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante battentato in Neopor® da 12 cm, dimensioni 41x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 56 dB, sfasamento termico 19,57 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,063 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,157 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤50%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico chimico.