TRIS® TAMPONAMENTO 30 (art. 764)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo TRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato TRIS® TAMPONAMENTO 30 codice ART. 764  (8+6+16) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante battentato in Neopor® da 6 cm, dimensioni 30x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 54 dB, sfasamento termico 15,62 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,075 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,250 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤50%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico chimico.