TRIS® TAMPONAMENTO 36 (art. 774)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo TRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato TRIS® TAMPONAMENTO 36 codice ART. 774 (8+12+16) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante battentato in Neopor® da 12 cm, dimensioni 36x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 54 dB, sfasamento termico 16,39 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,061 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,169 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤50%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico chimico.