LINEA ACUSTICA® (ART. 1889)

Muratura in laterizio tipo LINEA ACUSTICA® T2D ad elevata massa codice ART. 1889 per divisori interni in categoria I, ad alta prestazione acustica, dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), percentuale di foratura 36%, potere fonoisolante 57 dB, sfasamento termico 15,17 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,193 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,619 W/m2K.

LINEA ACUSTICA® (ART. 1889) (spessore 25)

Muratura in laterizio tipo LINEA ACUSTICA® T2D ad elevata massa codice ART. 1889 per divisori interni in categoria I, ad alta prestazione acustica, dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), percentuale di foratura 36%, potere fonoisolante 54 dB, sfasamento termico 12,06 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,221 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,790 W/m2K.