LINEA ACUSTICA® (ART. 489)

Muratura in laterizio tipo LINEA ACUSTICA® T2D ad elevata massa codice ART. 489 per divisori interni in categoria I, ad alta prestazione acustica, con camera di sacrificio per predisposizione degli impianti, dimensioni 30x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), percentuale di foratura 45%, potere fonoisolante 58 dB, sfasamento termico 13,19 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,196 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,704 W/m2K.