POROTON® P700 (art. 1807)

Muratura di tamponamento, o portante in siti con agS ≤ 0,075, in laterizio tipo POROTON® P700 T2D codice ART. 1807 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤55%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 8 N/mm2, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 14,80 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,130 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,459 W/m2K.

POROTON® P700 (art. 1807) (spessore 25)

Muratura di tamponamento, o portante in siti con agS ≤ 0,075, in laterizio tipo POROTON® P700 T2D codice ART. 1807 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤55%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 8 N/mm2, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 9,79 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,223 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,787 W/m2K.