POROTON® P800 (art. 1659)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 1659 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 20  N/mm2, potere fonoisolante 52 dB, sfasamento termico 14,44 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,168 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,554 W/m2K.

POROTON® P800 (art. 1659) (spessore 25)

Muratura portante antisismica in laterizio tipo POROTON® P800 T2D codice ART. 1659 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x30x19 (spessore x lunghezza x altezza), a facce lisce e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 20 N/mm2, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 11,38 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,193 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,708 W/m2K.