POROTON® TRAMEZZA 15x50x25 (art. 342)

Muratura di tamponamento e tramezzatura interna in laterizio tipo POROTON® TRAMEZZA T2D denominato  POROTON® TRAMEZZA 15x50x25 codice ART. 342 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 15x50x25 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 46 dB, sfasamento termico 6,48 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,187 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 1,051 W/m2K.