TRIS® PORTANTE 40 (art. 1500)

Muratura portante antisismica in laterizio ad alte prestazioni tipo TRIS® PORTANTE T2D denominato TRIS® PORTANTE 40 codice ART. 1500 (7+8+25) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante battentato in Neopor® da 8 cm, dimensioni 40x26x19 (spessore x lunghezza x altezza), giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 59 dB, sfasamento termico 19,79 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,079 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,201 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥12 N/mm2.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico.