TRIS® TAMPONAMENTO 40 (art. 1525)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo TRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato TRIS® TAMPONAMENTO 40 codice ART. 1525 (7+8+25) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante battentato in Neopor® da 8 cm, dimensioni 40x26x24 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 59 dB, sfasamento termico 20,86 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,072 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,181 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤55%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico.