TRIS® TAMPONAMENTO 35 (art. 1535)

Muratura da tamponamento in laterizio ad alte prestazioni tipo TRIS® TAMPONAMENTO T2D denominato TRIS® TAMPONAMENTO 35 codice ART. 1535 (7+8+20) realizzata con monoblocchi a doppia parete con interposto isolante battentato in Neopor® da 8 cm, dimensioni 35x26x24 (spessore x lunghezza x altezza), a setti sottili calibrati, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, potere fonoisolante 57 dB, sfasamento termico 17,86 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,069 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,196 W/m2K.

Il blocco principale è in categoria I, percentuale di foratura ≤55%.

Il monoblocco è fornito già assemblato con sistema di aggancio meccanico.