ECOPOR® WALL INCASTRO 33 (art. 453)

Muratura di tamponamento, o portante in zone a bassa sismicità, ad alte prestazioni tipo ECOPOR® WALL INCASTRO T2D denominato ECOPOR® WALL INCASTRO 33 codice ART. 453 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 33x25x19 (spessore x lunghezza x altezza) a setti longitudinali interni ≥7 mm e cartelle esterne ≥10 mm, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, percentuale di foratura ≤50%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥15 N/mm2, potere fonoisolante 50 dB, sfasamento termico 19,64 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,107 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,316 W/m2K.