POROTON® P700 (art. 688)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P700 T2D codice ART. 688 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 30x25x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤55%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 49 dB, sfasamento termico 16,17 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,114 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,391 W/m2K.