POROTON® P600 (art. 1892)

Muratura di tamponamento in laterizio tipo POROTON® P600 T2D codice ART. 1892 realizzata con blocchi di dimensioni 30x25x25 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina, giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura 60%, potere fonoisolante 47 dB, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,131 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,427W/m2K.