POROTON® TRAMEZZA 12x50x19 (art. 1822)

Muratura di tamponamento e tramezzatura interna in laterizio tipo POROTON® TRAMEZZA T2D denominato  POROTON® TRAMEZZA 12x50x19 codice ART. 1822 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 12x50x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali ≥10 N/mm2, potere fonoisolante 43 dB, sfasamento termico 5,03 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,188 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 1,269 W/m2K.