POROTON® TRAMEZZA 25x42,5x19 (art. 1811)

Muratura di tamponamento e tramezzatura interna in laterizio tipo POROTON® TRAMEZZA T2D denominato  POROTON® TRAMEZZA 25x42,5x19 codice ART. 1811 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 25x42,5x19 (spessore x lunghezza x altezza), ad incastro maschio-femmina e giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤50%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 15 N/mm2, potere fonoisolante 48 dB, sfasamento termico 11,96 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,163 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,605 W/m2K.