POROTON® TRAMEZZA 20x45x19 (art. 1818)

Muratura di tamponamento e tramezzatura interna in laterizio tipo POROTON® TRAMEZZA T2D denominato  POROTON® TRAMEZZA 20x45x19 codice ART. 1818 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 20x45x19 (spessore x lunghezza x altezza), giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤45%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 15 N/mm2, potere fonoisolante 47 dB, sfasamento termico 8,95 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,206 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,879  W/m2K.