POROTON® TRAMEZZA 17x45x25 (art. 1832)

Muratura di tamponamento e tramezzatura interna in laterizio tipo POROTON® TRAMEZZA T2D denominato  POROTON® TRAMEZZA 17x45x25 codice ART. 1832 realizzata con blocchi in categoria I, dimensioni 17x45x25 (spessore x lunghezza x altezza), giacitura dei fori verticali, microporizzati e alleggeriti con farina di legno, percentuale di foratura ≤55%, resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali 8 N/mm2, potere fonoisolante 44 dB, sfasamento termico 7,15 ore, conducibilità termica del blocco "λ 10,dry" 0,180 W/mK, trasmittanza  termica “U” della parete 0,896  W/m2K.